HS2.0 (Bio Derived PA11 filled with second-life carbon fiber – black color)

| PROPERTIES | U.M. | TEST METHODS | VALUE |
| --- | --- | --- | --- |
| MECHANICAL PROPERTIES |  |  |  |
| Density (20 °C) | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 -1 | 1.09 |
| Tensile strength | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 84 |
| Tensile modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 6000 |
| Elongation at break | % | DIN EN ISO 527-2 | 7.5 |
| Charpy Impact Strength (unnotched) | Kj/m² | ISO 179 -1 | 58 |
| Flexural modulus | MPa | DIN EN ISO 178 | 5900 |
| THERMAL PROPERTIES |  |  |  |
| Melting Temperature | °C | ASTM D3418 | 201 |
| Heat Deflection Temperature / B | °C | ISO 75-2 | 191 |
| ELECTRICAL PROPERTIES |  |  |  |
| Specific Volume Resistivity [Ohm-cm] | Ohm x cm | IEC 62631-3-1 | 8.5•10º |
| Specific Surface resistivity [Ohm] | Ohm | IEC 62631-3-2 | 6.1•10³ |
| SURFACE FINISH |  |  |  |
| Surface Finish after SLS Process | Ra µm |  | 6.0 |
| Surface Finish after Finishing | Ra µm |  | 1.5 |
| SPECIFIC PROPERTIES |  |  |  |
| Specific tensile strength | MPa/(g/cm3) |  | 77 |
| Specific tensile module | MPa/(g/cm3) |  | 5504 |
| Specific Charpy impact strength | MPa/(g/cm3) |  | 48 |
| Specific module to bending | MPa/(g/cm3) |  | 5412 |

Actual values may vary with build conditions.